附件

阴极铜加工贸易单耗标准

HDB/YS024-2017

	序号
	成  品
	原  料
	工艺损耗率

（%）

	
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格(品位) 
	名称
	单位
	商品编号
	品质规格（品位）
	

	1
	阴极铜

	Kg
	7403111101
	99.9935%＜铜含量＜99.9999%
	铜矿砂及其精矿
	Kg
	2603000090
	≥30%

≥25%

≥20%
	1.5-4.0

	
	
	
	
	
	未精炼铜
（粗铜）
	Kg
	7402000090
	≥99.4%

≥99.0%

≥98.5%

≥97.5%
	0.3-2.0

	
	
	
	7403111900
	铜含量≥99.95%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	电解精炼用铜阳极
（阳极铜）
	Kg
	7402000090
	≥99.2%

≥98.8%

≥98.5%
	0.2-1.5

	
	
	
	
	
	铜废碎料
（紫杂铜）
	Kg
	7404000090
	≥85%
	0.5-2.0


注:计算公式：
[image: image1.emf]－工艺损耗率）


（


原料品位


阴极铜品位


阴极铜单耗＝


1


´




－工艺损耗率） （ 原料品位

阴极铜品位

阴极铜单耗＝

1 

 
_1234567890.unknown

