附件1：

大连商品交易所聚丙烯交割质量标准

（F/DCE PP001-2014）

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的聚丙烯质量指标。

1.2 本标准适用于大连商品交易所聚丙烯期货合约交割标准品。

2 引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679固体化工产品采样通则

GB/T 12670 聚丙烯（PP）树脂

3 术语和定义

应符合GB/T 12670及其引用标准中术语和定义的有关规定。

4 技术要求

4.1 聚丙烯为本色颗粒，无杂质。

4.2 聚丙烯质量指标应符合表1要求。

表1： 聚丙烯交割质量指标

| 测试项目 |  | 单位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒外观 | 黑粒 | 个/kg | 0 |
|  | 色粒 | 个/kg | ≤5 |
|  | 大粒和小粒 | g/kg | ≤100 |
| 熔体质量流动速率（MFR） |  | g/10min | ≥2.5且≤4.0 |
| 等规指数 |  | % | ＞95.5 |
| 灰分（质量分数） |  | % | ≤0.03 |
| 拉伸性能 | 拉伸屈服应力 | MPa | ＞29.0 |
|  | 拉伸断裂应力 | MPa | ＞15 |
|  | 拉伸断裂标称应变 | % | ＞150 |

4.2.1聚丙烯熔体质量流动速率(MFR)应大于等于2.5，且小于等于4.0 g/10min，产品的MFR与标称值的偏差不超过标称值的30%。

5 试验方法

5.1 取样要求按GB/T 6678和GB/T 6679执行。

5.2 质量指标检验按GB/T 12670执行。

6 标志、包装和贮存

6.1 标志

聚丙烯外包装袋上应有明显的标志。标志内容包括：商标、生产厂名称、标准号、产品名称、牌号、生产日期、批号和净含量等。

6.2 包装

使用原生产厂家或者其认可的包装，袋装产品每袋净重25±0.2Kg。包装材料应保证产品在多次运输、码放、贮存时不污染和泄漏，并能防潮、防尘。

6.3 贮存

聚丙烯应存放在通风、干燥、清洁并有良好消防设施的仓库内，贮存时，应远离热源，防止阳光直接照射，禁止在露天堆放。

7 附加说明

本标准由大连商品交易所负责解释。